板ガラス寸法

標準サイズ(在庫品)

| 板厚(mm) | 公差(mm) |
| --- | --- |
| 0.70 | ±0.1 |
| 1.10 | ±0.2 |
| 1.75 | ±0.2 |
| 2.00 | ±0.2 |
| 2.25 | ±0.2 |
| 2.75 | ±0.2 |
| 3.30 | ±0.2 |
| 3.80 | ±0.2 |
| 5.00 | ±0.2 |
| 5.50 | ±0.2 |
| 6.50 | ±0.2 |
| 7.50 | ±0.2 |
| 8.00 | ±0.2 |
| 9.00 | ±0.2 |
| 10.20 | ±0.3 |
| 11.00 | ±0.3 |
| 12.20 | ±0.3 |
| 13.00 | ±0.3 |
| 15.00 | ±0.3 |
| 15.30 | ±0.3 |
| 16.00 | ±0.5 |
| 18.00 | ±0.5 |
| 19.00 | ±0.5 |
| 20.00 | ±0.7 |
| 21.00 | ±0.7 |

| 板サイズ | 板厚 | 梱包 |
| --- | --- | --- |
| 1150×850mm | 0.7mm～21mm | 小型木箱 |
| 1700×1300mm | 16mm～21mm | 大型木箱 |
| 2300×1700mm | 3.3mm～15.3mm | 大型木箱 |

特別サイズ

| 在庫サイズの最小寸法 | 700×575mm |
| --- | --- |
| 在庫サイズの最大寸法 (板厚5.5～9mmの場合) | 3000×2300mm |

※ショット日本株式会社　TEMPAX FLOAT®カタログより抜粋記載